## Элементы питания номинальным напряжением 1,5 В

Приведённые в данной таблице элементы питания представляют собой одиночные ячейки гальванических элементов или аккумуляторов, и имеют номинальное напряжение:

- 1,5 В для марганцево-цинковых элементов;

- 1,4 В для воздушно-цинковых элементов;

- 1,2 В для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов;

- 1,55 В для серебряно-цинковых аккумуляторов.

### Цилиндрические элементы

Наиболее распространены цилиндрические элементы питания. У них положительным электродом является выступ на торце, диаметром около трети диаметра самого элемента, а отрицательным — плоская или рельефная контактная площадка с противоположного торца. Батареи этих типов обычно помещены в пластмассовый или металлический корпус, изолированный от цилиндрического электрода батареи (отрицательного у солевых элементов и положительного — у щелочных) для предотвращения короткого замыкания, а также для защиты его от коррозии.

| Вид | Обозначение | Типовая емкость мАч | Размеры: диаметр x длина мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное | МЭК | ANSI/NEDA | ГОСТ,ТУ | Другие |  |  |  |
| Солевая | A | R23 |  |  |  |  | 17 x 50 |  |
| Щелочная |  | LR23 |  |  |  |  |  |  |
| Солевая | AA | R6 | 15D | 316 | Пальчиковая MN1500 MX1500 | 1100 | 14,5 x 50,5 | Элементы такого размера производятся с 1907 года и являются наиболее распространённым типом элементов питания. |
| Щелочная |  | LR6 | 15A | А316 |  | 2700-3000 |  |  |
| (Li-FeS2) |  | FR6 | 15LF |  |  | 3000-3500 |  |  |
| (Ni-MH) |  | HR6 | 1.2H2 |  |  | 1700—2900 |  |  |
| (NiCd) |  | KR157/51 | 10015 |  |  | 600—1000 |  |  |
| (Ni-Zn) |  | ZR6 |  |  |  | 1800-2000 |  |  |
| Солевая | AAA | R03 | 24D | 286 | Мизинчиковая MN2400 MX2400 | 540 | 10,5 x 44,5 | Производятся с 1911 года. |
| Щелочная |  | LR03 | 24A | A286 |  | 1000-1100 |  |  |
| (Li-FeS2) |  | FR03 | 24LF |  |  | 1100-1300 |  |  |
| Ni-MH |  |  |  |  |  | 800—1000 |  |  |
| (Ni-Zn) |  | ZR03 |  |  |  | 650-750 |  |  |
| Щелочная | AAAA | LR8D425 | 25A |  | MX2500 | 625 | 8,3 x 42,5 | Щелочные 9-вольтовые батареи обычно состоят из 6 элементов AAAA. Отдельные элементы изредка применяются в малогабаритных электроприборах. |
| Щелочная | B | LR12 |  | А336 |  | 8350 | 21,5 x 60 | Из трех таких элементов состоит Батарея 3336. По отдельности практически не используются. |
| Солевая | C | R14 | 14D | 343 | Baby MN1400 MX1400 | 3800 | 26,2 x 50 |  |
| Щелочная |  | LR14 | 14A | А343 |  | 8000 |  |  |
| (NiMH) |  |  |  |  |  | 4500-6000 |  |  |
| Солевая | D | R20 | 13D | 373 | U2 (В Британии до 1970-х) MN1300 MX1300 | 8000 | 34,2 x 61,5 | Производятся с 1898 года. Этот элемент питания разрабатывался специально для электрических фонарей. Часто используется в энергонагруженных электроприборах, таких, как переносные магнитофоны. |
| Щелочная |  | LR20 | 13A | А373 |  | 19500 |  |  |
| (NiMH) |  |  |  |  |  | 9000-11500 |  |  |
| Солевая | F | R25 |  |  |  |  | 33 x 91 |  |
| Щелочная |  | LR25 |  |  |  |  |  |  |
| Щелочная | N | LR1 | 910A | 293 | MN9100 | 1000 | 12 x 30,2 | Обычно используются в лазерных указках, беспроводных дверных звонках и микрофонах. |
| Солевая | 1/2AA | R14250 |  | 312 |  | 250 | 14,5 x 25 |  |
| Солевая |  |  |  | 314 |  | 500 | 14,5 x 38 |  |
| Солевая | R10 | R10 |  | 332 |  | 1800 | 21,5 x 37,3 | В СССР использовалась в измерительных приборах и некоторых детских игрушках. |