### Миниатюрные элементы

Ассортимент миниатюрных элементов питания рядом с батареями «Крона»

Миниатюрные элементы питания (так называемые «монетки», «таблетки», «пуговицы», «часовые батарейки») применяются в малогабаритных устройствах, таких, как наручные часы, калькуляторы, светодиодные фонарики, лазерные указки и т. п. Они представляют собой цилиндр, высота которого меньше диаметра. Положительным электродом в них является корпус элемента, а отрицательным — круглая контактная площадка на одном из торцов, диаметром несколько меньше диаметра самого элемента. Такие элементы необходимо беречь от маленьких детей, так как они могут легко их проглотить, что может привести к отравлению и электрическим ожогам пищеварительного тракта.

#### Серебряно-цинковые элементы

Серебряно-цинковые элементы обладают массой достоинств по сравнению с марганцево-цинковыми: более высокое напряжение, которое стабильно держится до конца разряда, низкое внутреннее сопротивление и т. д.[2], однако из-за дороговизны выпускаются в основном в виде миниатюрных элементов. В таблице представлены две разновидности серебряно-цинковых элементов:

- LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.

- HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.

| диаметр, мм | высота, мм | тип | МЭК-код | Renata, Varta (V), Duracell (D) | Maxell, Sony | Seiko | Rayovac | ГОСТ | Типичная ёмкость, мА•ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,6 | 5,4 | LD |  | 303 | SR44SW | SB-A9 |  | СЦ-0.18, СЦ-33 | 200 |
| 11,6 | 5,4 | HD | SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | СЦ-0.18, СЦ-33 | 200 |
| 11,6 | 4,2 | LD |  | 301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | СЦ-32, СЦ-0.12 | 120 |
| 11,6 | 4,2 | HD | SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 |  | СЦ-32, СЦ-0.12 | 120 |
| 11,6 | 3,6 | LD | SR42 | 344 | SR1136SW |  | RW36 |  |  |
| 11,6 | 3,6 | HD |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 11,6 | 3 | LD | SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | СЦ-30 | 100 |
| 11,6 | 3 | HD |  | 389 | SR1130W | SB-BU |  | СЦ-30 | 100 |
| 11,6 | 2,1 | LD |  | 381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | СЦ-55, СЦ-0.043 | 40 |
| 11,6 | 2,1 | HD |  | 391 | SR1120W | SB-BS/ES |  | СЦ-55, СЦ-0.043 | 40 |
| 11,6 | 1,65 | LD |  | 366 | SR1116SW |  | RW318 |  | 33 |
| 9,5 | 3,6 | LD | SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 |  | 60 |
| 9,5 | 3,6 | HD |  | 380 | SR936W |  |  |  | 60 |
| 9,5 | 2,7 | LD |  | 395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 |  | 55 |
| 9,5 | 2,7 | HD | SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP |  |  | 55 |
| 9,5 | 2,1 | LD | SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | СЦ-0.03, СЦ-59 | 33 |
| 9,5 | 2,1 | HD |  | 370 | SR920W | SB-BN |  | СЦ-0.03, СЦ-59 | 33 |
| 9,5 | 1,65 | LD |  | 373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 |  | 26 |
| 7,9 | 5,4 | LD |  | 309 | SR754SW |  | RW38 |  | 70 |
| 7,9 | 5,4 | HD |  | 393 | SR754W | SB-B3 |  |  | 70 |
| 7,9 | 3,6 | LD | SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | СЦ-21, СЦ-0.038 | 42 |
| 7,9 | 3,6 | HD | SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | СЦ-21, СЦ-0.038 | 42 |
| 7,9 | 3,1 | LD |  | 329 | SR731SW |  | RW300 |  | 37 |
| 7,9 | 2,6 | LD |  | 397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | СЦ-57 | 30 |
| 7,9 | 2,6 | HD |  | 396 | SR726W | SB-BL |  | СЦ-57 | 30 |
| 7,9 | 2,1 | LD | SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | СЦ-0.018 | 24 |
| 7,9 | 2,1 | HD | SR58 | 361 | SR721W | SB-BK/EK |  | СЦ-0.018 | 24 |
| 7,9 | 1,65 | LD |  | 315 | SR716SW | SB-AT | RW316 |  | 21 |
| 7,9 | 1,45 | LD |  | 341 | SR714SW |  |  |  | 21 |
| 7,9 | 1,3 | LD |  | 346 | SR712SW | SB-DH |  |  |  |
| 6,8 | 2,6 | LD | SR626 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 |  | 26 |
| 6,8 | 2,6 | HD |  | 376 | SR626W |  |  |  | 26 |
| 6,8 | 2,15 | LD | SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | СЦ-0.015, СЦ-60 | 20 |
| 6,8 | 2,15 | HD |  | 363 |  |  |  | СЦ-0.015, СЦ-60 | 20 |
| 6,8 | 1,65 | LD |  | 321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 |  | 16 |
| 6,8 | 1,45 | LD |  | 339 | SR614SW |  |  |  |  |
| 6,8 | 1,05 | LD |  | 333 |  |  |  |  |  |
| 5,8 | 2,7 | LD | SR64 | 319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | СЦ-527 | 20 |
| 5,8 | 2,15 | LD |  | 379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | СЦ-0.14, СЦ-521 | 14 |
| 5,8 | 1,65 | LD |  | 317 | SR516SW | SB-AR | RW326 |  | 11,5 |
| 5,8 | 1,25 | LD |  | 335 | SR512SW | SB-AB |  |  |  |
| 4,8 | 2,15 | LD |  |  | SR421SW |  |  |  | 12 |
| 4,8 | 1,65 | LD |  | 337 | SR416SW |  |  |  | 7,5 |

#### Марганцево-щелочные элементы

| диаметр, мм | высота, мм | МЭК-код | Renata | Varta | Seiko | Rayovac | Типичная ёмкость, мА•ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6,2 |  |  | V625U |  |  |  |
| 11,6 | 5,4 | LR44 | LR1154 | V13GA | AG13 | RW82 | 150 |
| 11,6 | 4,2 | LR43 | LR1142 | V12GA | AG12 | RW84 | 80 |
| 11,6 | 3,1 | LR54 | LR1130 | V10GA | AG10 | RW49 | 70 |
| 11,6 | 2,1 |  | LR1120 | V8GA |  | RW40 |  |
| 7,9 | 5,4 | LR48 | LR754 |  | AG5 |  | 50 |
| 7,9 | 3,6 | LR41 | LR736 |  | AG3 |  | 32 |
| 6,8 | 2,6 | LR66 | LR626 |  | AG4 |  | 18 |
| 6,8 | 2,15 | LR60 | LR621 |  | AG1 |  | 13 |
| 5,8 | 2,15 | LR63 | LR521 |  | AG0 |  | 10[3] |

#### Воздушно-цинковые элементы

Основная область применения воздушно-цинковых миниатюрных элементов питания — слуховые аппараты. Воздушно-цинковые элементы имеют достаточно большую ёмкость и достаточно большой срок хранения в неактивном состоянии. После активации воздушно-цинковые элементы должны быть использованы в течение короткого времени, которого достаточно для работы слухового аппарата.

Воздушно-цинковые элементы с цветовым кодированием

| диаметр, мм | высота, мм | МЭК-код | Renata | Varta | Rayovac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,6 | 5,4 | PR44 | ZA675 | V675A | DA675 |
| 7,9 | 5,4 | PR48 | ZA13 | V13A | DA13 |
| 7,9 | 3,6 | PR41 | ZA312 | V312A | DA312 |
| 5,9 | 3,6 | PR70 | ZA10 | V10 | DA230 |